I.D.	Part Number	O.D.	Working Pressure	Weight per ft	Approx Reel Length	
1/4"	G221-025	0.50"	200 psi			      700 ft	0.09 lb	700 ft	
3/8	G221-038	0.69	200	0.16	700	
1/2	G221-050	0.88	250	0.25	700	
1/4	G222-025 	0.59	250	0.12	250 or 700	
5/16	G222-031	0.63	250	0.14	700	
3/8	G222-038	0.69	250	0.17	250 or 700	
1/2	G222-050	0.84	250	0.25	250 or 700	
5/8	G222-063	1.00	250	0.30	700	
3/4	G222-075	1.16	200	0.38	250 or 700	
1	G222-100	1.44	200	0.51	250 or 700	
11/4	G222-125	1.78	200	0.81	500	
11/2	G222-150	2.03	200	0.95	400	
2	G222-200	2.50	200	1.13	250