Last saved by: Christopher

Working		Minimum	
	Part		Pressure	Vacuum	Bend	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	at 20°C	Rating	Radius	per ft	Length

3/4"	G841-075	1.30"	200 psi	Full	5"	0.55 lb	100 ft
1	G841-100	1.46	200	Full	6	0.71	100
11/4	G841-125	1.81	200	Full	9	0.86	100
11/2	G841-150	2.09	200	Full	12	0.99	100
2	G841-200	2.60	200	Full	15	1.27	100

3	G841-300	3.70	200	Full	30	2.19	50 or 100
4	G841-400	4.72	200	Full	40	2.92	50 or 100