Last saved by: Christopher

Working		Minimum
	Part		Pressure	Vacuum	Bend	Weight	Standard
I.D. 	Number	O.D.	at 20C 	Rating	Radius	per ft	Length

1"	G842-100	1.47"	250 psi 	Full	4"	0.53 lb	100 ft
11/4	G842-125	1.78	250 	Full 	4	0.75	100
11/2	G842-150	2.08	250 	Full 	4	0.96	100
2	G842-200	2.58	250 	Full	6	1.30	100
3	G842-300	3.66	200 	Full 	9	2.09	100
4	G842-400	4.70	150 	Full 	12	2.92	100