Working		Vacuum		Min.	
	Part		Pressure	Rating		Bend	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	20°C	40°C	20°C	40°C	Radius	per ft	Length

11/2"	G941GT-150	1.82"	20 psi	7 psi	22"Hg 	14"Hg	1.4"	0.23 lb	100 ft
2	G941GT-200	2.39	15	6	21	12	2.0	0.32	100
21/2	G941GT-250	2.89	10	5	19	10	2.4	0.39	100
3	G941GT-300	3.46	10	5	18	10	3.0	0.50	100
4	G941GT-400	4.50	8	4	13	7	3.5	0.77	100

5	G941GT-500	5.50	7	3	10	6	5.0	0.91	100
6	G941GT-600	6.54	6	3	7	5	6.0	1.07	100
8	G941GT-800	8.59	4	2	5	3	8.0	1.74	50
10	G941GT-1000	10.61	2	1	3	1	10.0	2.70	50