Part		Working	Vacuum	Bend	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	Pressure	Rating	Radius	per ft	Length

11/2”	G1040-150	2.07”	150 psi	23” Hg	10.5”	1.05 lb	100 ft
2	G1040-200	2.58	150	23	14.0	2.07	100
3	G1040-300	3.70	150	23	21.0	2.89	100