Working		Vacuum	Bend	
	Part		Pressure		Rating	Radius	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	20°C	40°C	20°C	at 20°C	per ft	Length	

3/4"	G941FT-075	0.94"	115 psi	75 psi	Full	3"	0.17 lb	100 ft
1	G941FT-100	1.28	100	70	Full	3	0.24	100
11/4	G941FT-125	1.56	90	65	Full	4	0.44	100
11/2	G941FT-150	1.80	85	60	Full	6	0.50	100

2	G941FT-200	2.36	85	60	Full	8	0.71	100
21/2	G941FT-250	2.88	65	45	Full	10	0.94	100
3	G941FT-300	3.42	55	40	Full	11	1.14	100
4	G941FT-400	4.51	50	35	Full	18	1.91	100