Vacuum 				
	Part		Working Pressure	Rating	Bend	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	20oC	40oC	at 20oC	Radius	per ft	Length

G941MILK
11⁄2"	G941MILK-150	1.79”	75 psi	50 psi	28” Hg	4”	0.43 lb	100 ft
2	G941MILK-200	2.33	75	50	28	6	0.65	100
3	G941MILK-300	3.42	55	40	28	11	1.08	100

G941MILKLT Low Temperature Version
2	G941MILKLT-200	2.33	75	50	28	5	100	
21⁄2	G941MILKLT-250	2.87	55	40	28	8	100