Working		Vacuum	
	Part		Pressure		Rating	Bend	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	20°C	40°C	20°C	Radius	per ft	Cut	Length	

1"	G941WT-100	1.30"	55 psi	30 psi	28"Hg	2"	0.21 lb		100 ft
11/4	G941WT-125	1.60	50	25	28	2	0.28		100
11/2	G941WT-150	1.92	50	25	28	3	0.35		100 
2	G941WT-200	2.40	40	20	28	4	0.56		100
21/2	G941WT-250	2.99	40	20	28	5	0.77		100 
3	G941WT-300	3.64	40	20	28	6	1.10		100

11/2	G941WE-150	1.83	50	25	28	5	0.49		60
2	G941WE-200	2.40	40	20	28	4	0.58		60
21/2	G941WE-250	2.99	40	20	28	5	0.88		60
3	G941WE-300	3.64	40	20	28	6	1.25		60
4	G941WE-400	4.72	35	18	24	10	1.92		60