Part	Hose	Hose	Working	Min. Burst	Min. Bend	Weight	Recommended
Number	I.D.	O.D.	Pressure	Pressure	Radius	Lb/ft	Coupling Series
122-04	1/4"	0.59"	5800 psi	23200 psi	4.0"	0.24 lb	3000/5000/9200/9400
122-06	3/8	0.75	4800	19200	5.0	0.34	3000/5000/9200/9400
122-08	1/2	0.87	4000	16000	7.0	0.42	3000/5000/9200/9400
122-10	5/8	1.00	3600	14400	8.0	0.51	3000/5000/9400
122-12	3/4	1.15	3100	12400	9.5	0.65	3000/5000/9400

122-16	1	1.50	2400	9600	12.0	1.02	5000/9400
122-20	1·1/4	1.90	1800	7200	16.5	1.26	5000/9400
122-24	1·1/2	2.15	1300	5200	20.0	1.45	5000/9400
122-32	2	2.65	1150	4600	25.0	1.99	5000/9400