Part	Hose	Hose	Working	Min. Burst	Min. Bend	Weight	Recommended
Number	I.D.	O.D.	Pressure	Pressure	Radius	Lb/ft	Coupling Series
124-06	3/8"	0.80"	4000 psi	16000 psi	5.0"	0.44lb	5000/9400
124-08	1/2	0.94	4000	16000	7.0	0.55	5000/9400
124-10	5/8	1.08	4000	16000	8.0	0.77	5000/9400
124-12	3/4	1.21	4000	16000	9.5	0.82	5000/9400/8600
124-16	1	1.50	4000	16000	12.0	1.28	5000/9400/8600

124-20	1·1/4	1.85	3000	12000	16.5	1.76	5000/9400/8600
124-24	1·1/2	2.10	2500	10000	20.0	2.18	5000/9400/8600
124-32	2	2.62	2500	10000	25.0	2.85	5000/9400/8600