Part	Hose	Hose	Working	Min. Burst	Min. Bend	Weight	Recommended
Number	I.D.	O.D.	Pressure	Pressure	Radius	Lb/ft	Coupling Series
141-12	3/4"	1.14"	300 psi	1200 psi	5.0"	0.53 lb	5000
141-16	1	1.38	250	1000	6.0	0.65	5000
141-20	1·1/4	1.65	200	800	8.0	0.80	5000
141-24	1·1/2	1.93	150	600	10.0	0.91	5000/3400
141-32	2	2.44	100	400	12.0	1.18	5000/3400

141-40	2·1/2	3.00	62	250	14.0	1.73	3400