Part		Working	Bend	Weight	Standard	
I.D.	Number	O.D.	Pressure	Radius	per ft	Length

1/2"	G381-050	0.89"	60 psi	3"	0.28 lb	12.5 or 50 ft
5/8	G381-063	1.00	60	3	0.29	12.5 or 50
3/4	G381-075	1.12	60	3	0.30	12.5 or 50
7/8	G381-088	1.24	60	4	0.29	12.5 or 50
1	G381-100	1.35	60	4	0.32	12.5 or 50

11/8	G381-113	1.47	60	5	0.35	12.5 or 50
11/4	G381-125	1.63	60	5	0.39	12.5 or 50
15/16	G381-131	1.67	60	5	0.40	12.5 or 50
13/8	G381-138	1.75	60	6	0.50	12.5 or 50
11/2	G381-150	1.87	60	6	0.54	12.5 or 50

15/8	G381-163	2.03	60	7	0.59	12.5 or 50
13/4	G381-175	2.15	60	7	0.63	12.5 or 50
17/8	G381-188	2.26	60	8	0.66	12.5 or 50
2	G381-200	2.40	60	8	0.70	12.5 or 50
21/8	G381-213	2.56	60	9	0.74	12.5 or 50

21/4	G381-225	2.68	60	9	0.78	12.5 or 50
23/8	G381-238	2.76	60	10	0.88	12.5 or 50
21/2	G381-250	2.91	60	11	1.06	12.5 or 50
25/8	G381-263	3.23	60	12	1.26	12.5 or 50
23/4	G381-275	3.31	60	12	1.30	12.5 or 50

27/8	G381-288	3.43	60	13	1.35	12.5 or 50
3	G381-300	3.54	60	13	1.40	12.5 or 50
31/8	G381-313	3.70	60	14	1.59	12.5 or 50
31/2	G381-350	4.09	60	16	1.77	12.5 or 50
4	G381-400	4.65	60	19	2.26	12.5 or 50

41/8	G381-413	4.76	60	20	2.41	12.5 or 50
41/2	G381-450	5.12	60	21	2.74	12.5 or 50
5	G381-500	5.67	60	22	3.36	12.5 or 50