Working				
	Part		Wall	Pressure	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	Thickness	at 20°C	per ft	Length

1⁄8"	G900-013-025	1⁄4"	1⁄16"	65 psi	0.020 lb	100 ft	
3⁄16	G900-019-025	1⁄4	1⁄32	50	0.012	100
3⁄16	G900-019-031	5⁄16	1⁄16	55	0.027	100
1⁄4	G900-025-038	3⁄8	1⁄16	55	0.034	100
5⁄16	G900-031-044	7⁄16	1⁄16	50	0.040	100

3⁄8	G900-038-050	1⁄2	1⁄16	45	0.047	100
3⁄8	G900-038-056	9⁄16	3⁄32	50	0.075	100
3⁄8	G900-038-063	5⁄8	1⁄8	55	0.107	100
7⁄16	G900-044-056	9⁄16	1⁄16	38	0.054	100
1⁄2	G900-050-063	5⁄8	1⁄16	30	0.060	100

1⁄2	G900-050-069	11⁄16	3⁄32	40	0.095	100
1⁄2	G900-050-075	3⁄4	1⁄8	45	0.134	100
5⁄8	G900-063-088	7⁄8	1⁄8	40	0.161	100
3⁄4	G900-075-100	1	1⁄8	35	0.190	100
7⁄8	G900-088-113	11⁄8	1⁄8	30	0.210	100

1	G900-100-125	11⁄4	1⁄8	25	0.240	100
1	G900-100-150	11⁄2	1⁄4	35	0.540	100
11⁄4	G900-125-150	11⁄2	1⁄8	20	0.300	50
11⁄2	G900-150-188	17⁄8	3⁄16	30	0.540	50
2	G900-200-250	21⁄2	1⁄4	35	0.960	50