Part		Working Pressure	Vacuum 	Bend	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	20°C	40°C	Rating 20°C	Radius	per ft	Length

3/4"	G941K-075	 0.94"	110 psi	70 psi	28"Hg	3"	0.17 lb	100 ft
1	G941K-100	1.26	85	60	28	3	0.22	100
11/4	G941K-125	1.51	85	60	28	4	0.32	100
11/2	G941K-150	1.76	70	50	28	5	0.36	100
2	G941K-200	2.32	65	45	28	7	0.61	100

21/2	G941K-250	2.87	65	45	28	8	0.82	100
3	G941K-300	3.41	65	40	28	10	1.09	100
4	G941K-400	4.55	55	35	28	15	1.91	100
6	G941K-600	6.75	40	25	28	30	3.35	         20, 40, 60 or 100