Working	
	Part		Pressure	Weight	Standard
O.D.*	Number	I.D.	at 20°C	per ft	Length

1/8"	G800N-02	0.094"	250 psi	0.003 lb	100 ft
5/32	G800N-02.5	0.106	250	0.005	100
3/16	G800N-03	0.138	200	0.006	100
1/4	G800N-04	0.180	200	0.011	100
5/16	G800N-05	0.250	200	0.015	100

3/8	G800N-06	0.275	250	0.021	100