Working	
	Part		Pressure	Weight	Standard
O.D.	Number	I.D.	at 20° C	per ft	Length
1/4"	G800T-04	0.188"	175 psi	0.020 lb	100 ft
3/8	G800T-06	0.250	240	0.058	100
1/2	G800T-08	0.375	175	0.081	100