Working	
	Part		Pressure	Weight	Standard
O.D.*	Number	I.D.	at 20°C	per ft	Length
Low Density
1/4"	G800-04	0.17"	125 psi	0.011 lb	500 ft
1/4	G800-04-02	0.13	150	0.018	500
5/16	G800-05	0.19	125	0.015	500
3/8	G800-06	0.25	125	0.021	500
1/2	G800-08	0.38	100	0.035	500

5/8	G800-10	0.50	70	0.043	500
3/4	G800-12	0.63	60	0.058	500
High Density
3/8	G800H-06	0.25	200	0.027	500
1/2	G800H-08	0.38	150	0.038	500