Last saved by: Christopher

Part		Working	Weight	Approx
I.D.	Number	O.D.	Pressure	per ft	Reel Length

1/4"	G221-025	0.50"	200 psi	0.09 lb	700 ft
3/8	G221-038	0.69	200	0.16	700
1/2	G221-050	0.88	200	0.25	700

1/4	G222-025	0.59	250	0.12	250 or 700
5/16	G222-031	0.63	250	0.14	700
3/8	G222-038	0.69	250	0.17	250 or 700
1/2	G222-050	0.84	250	0.25	250 or 700
5/8	G222-063	1.00	250	0.30	700

3/4	G222-075	1.16	250	0.38	250 or 700
1	G222-100	1.44	200	0.51	250 or 700
11/4	G222-125	1.78	200	0.81	500
11/2	G222-150	2.03	200	0.95	400
2	G222-200	2.50	200	1.13	250