Last saved by: Christopher

Part		Working	Vacuum	Bend	Weight	Standard
I.D.	Number	O.D.	Pressure	Rating		Radius	per ft	Length				20°C	40°C	20°C	40°C	

1"	G941W-100	1.30"	55 psi	35 psi	Full	28"Hg	1"	0.21 lb	100 ft
11/4	G941W-125	1.60	50	30	Full	28	2	0.28	100
11/2	G941W-150	1.85	50	30	Full	28	2	0.34	100
2	G941W-200	2.40	50	30	Full	28	3	0.52	100
21/2	G941W-250	3.07	45	25	Full	28	4	0.77	100

3	G941W-300	3.64	45	25	Full	28	6	1.17	100
4	G941W-400	4.76	35	18	Full	28	8	1.92	100
5	G941W-500	5.75	35	18	28	25	12	2.41	100
6	G941W-600	7.00	30	15	28	25	14	3.75	      Multiples 
8	G941W-800	9.18	30	15	28	25	24	5.97	      of 10 ft

10	G941W-1000	11.56	25	12	28	25	39	9.73	      Multiples 
12	G941W-1200	13.64	20	10	28	25	59	12.74	      of 10 ft